Opis przedmiotu zamówienia.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- rozbiórkę zniszczonych płytek chodnikowych i obrzeży,

- wykonanie odwodnienia - drenaż , system drenarski jest zgodny z wymaganiami norm:

PN-C-89221:1998; PN-C-89221:1998/Az1

- wykonanie koryta,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odcinającej, warstwa, której zadaniem jest uniemożliwienie przedostania się cząstek gruntu podłoża do warstw wyżej położonych. Warstwa ta powinna spełniać warunek szczelności.

- wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego 0/31,5 zgodnie z normą PN-S-06102:1997 „Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

##### Wymagane właściwości mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej-Postanowienia ogólne

Do podbudowy zasadniczej powinny być stosowane następujące mieszanki niezwiązane: Uziarnienie0/31,5

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1

Rys. 1 Uziarnienie mieszanki niezwiązanej 0/31,5 dla podbudowy zasadniczej

ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymianą obrzeży, Betonowa kostka brukowa – wymagania:

Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1]. Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.

Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80mm. Dla pozostałych nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 80 mm. Kolor kształt i typ powinien być zgodny z kostką „ Nostalit kolor melanż jesieni” .

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

długość ± 2 mm,

szerokość ± 3 mm,

grubość ± 3 mm.

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych:

Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | #### Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających: – ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2] – przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] | ≤1,0 >1,5 |
| 2 | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: – wytrzymałość charakterystyczna [MPa] – przy czym pojedynczy wynik [MPa] | ≥3,6 ≥2,9 |
| 3 | Odporność na ścieranie [mm] | ≤23 |
| 4 | Odporność na poślizg/poślizgnięcie | przez cały okres użytkowania |

Betonowe obrzeża chodnikowe wym 8x30x100

Betonowe obrzeża chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodników z betonowych kostek brukowych, powinny spełniać wymagania określone w Normie PN-EN 1340 [5]

Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania

Na podsypkę stosuje się miesznkę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.

Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2].

Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].

Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:

a)  ręcznie - na małych powierzchniach,

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

- uporządkowanie terenów zielonych wokół prowadzonych prac,

- wykonanie odpływu wód opadowych do kanalizacji z rur PCV które spełniają wymagania normy PN-EN 1401-1.

- utylizację gruzu,

- wykonaniu właściwych zabezpieczeń związanych z BHP.

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni przejezdność drogi wewnętrznej oraz zabezpieczy i oznakuje teren budowy we własnym zakresie.